Перед нанесением средства для воронения на поверхность металла необходимо:

1. Осуществить обезжиривание и очистку поверхности.  
2. Нанести на металлическую поверхность, которая требует воронения Brun Excalibur, что можно сделать кисточкой, мягким тампоном, чистой ветошью, пипеткой.  
3. Средство должно находиться на металле в течение 3-5 минут.  
4. Промыть водой вороненую поверхность.  
5. Протереть место воронения мягкой тряпочкой, тампоном не прилагая усилий.  
6. Процедура повторяется несколько раз до получения необходимого цвета.  
7. После достижения нужного результата поверхность обрабатывается такой жидкостью, как масло для оружия.

**Средство для холодного воронения Brun Excalibur 18 мл и меры предосторожности при его использовании**

Не проводите воронение в закрытом, непроветриваемом помещение, так как средство для холодного воронения Brun Excalibur содержит токсичные вещества, способные вызвать ожоги слизистых оболочек, кожного покрова. Не принимайте пищу, не пейте воду, дабы избежать попадания раствора в пищеварительную систему. После использования средства для воронения тщательной мойте руки с мылом.

Если же раствор попал в глаза, другие части тела, промойте их простой теплой водой, в случае ухудшения состояния, обратитесь за медицинской помощью к врачу. Производитель компания Stil Crin.